Специальный блок
профессия "Электросварщик ручной сварки"

I уровень

| Текст вопроса |  | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |
| Технология |  |  |
| 1. Выбор силы сварочного тока зависит от: а) марки стали и положения сварки в пространстве б) толщины металла, диаметра электрода, марки стали и положения в пространстве в) диаметра электрода, марки стали детали и положения сварки в пространстве | в |  |
| 2. Существуют способы уменьшения, предупреждения деформаций при сварке. Один из них - обратный выгиб детали - это: а) когда деформированное соединение обрабатывают на прессе или кувалдой б) перед сваркой детали предварительно изгибают на определенную величину в обратную сторону по сравнению с изгибом, вызываемым сваркой в) перед сваркой детали очень жестко закрепляют и оставляют в таком виде до полного охлаждения после сварки | б |  |
| 3. Обратноступенчатый шов выполняется следующим образом: а) от центра (середины) детали к краям б) участками (ступенями), длина которых равна длине при полном использовании одного электрода в) длину шва разбивают на ступени и сварка каждой ступени производится в направлении, обратном общему направлению сварки | в |  |
| 4. К каким дефектам относятся трещины, поры? а) к наружным б) к внутренним в) к наружным и внутренним | в |  |
| 5. При сварке вертикальных и горизонтальных швов сила сварочного тока по сравнении со сваркой в нижнем положении должна быть а) увеличена на 5-10% б) уменьшена на 5-10% в) не изменяться | б |  |
| 6. Что не входит в дополнительные показатели режима сварки? а) угол наклона электрода б) тип и марка электрода в) напряжение | в |  |
| 7. Как влияет увеличение напряжения на размеры и форму шва? а) увеличивает глубину проплавления б) увеличивает ширину шва в) уменьшает ширину шва | б |  |
| 8. Сварочная электрическая дуга представляет собой: а) столб газа, находящего в состоянии плазмы б) струю расплавленного металла в) столб паров материала электродной проволоки | а |  |
| 9. Причина возникновения деформаций при сварке - это: а) неравномерный нагрев и охлаждение свариваемой детали б) нерациональная сборка детали под сварку в) неправильно проведенная термообработка детали после сварки | а |  |
| 10. Заварка кратера производится следующим образом: а) резким обрывом дуги б) плавным обрывом дуги | б |  |
| 11. Выбрать правильный ответ: а) при недостаточном токе дуга горит более устойчиво, электрод плавится быстро б) при недостаточном токе дуга горит не устойчиво, электрод плавится медленнее | б |  |
| 12. Сварочные деформации при сварке плавлением возникают: а) всегда 6) очень редко в) никогда | а |  |
| 13. Как изменяется величина сварочного тока при увеличении длины дуги? а) увеличивается б) уменьшается в) не изменяется | б |  |
| 14. В дополнительные показатели режима сварки не входит: а) угол наклона электрода б) тип и марка электрода в) скорость сварки | в |  |
| 15. Если свариваемые детали лежат под углом друг к другу и соприкасаются торцами, то соединение называется а) угловым б) стыковым в) тавровым г) нахлесточным | а |  |
| 16. Статическая вольт-амперная характеристика сварочной дуги это: а) зависимость силы тока сварочной дуги от ее сопротивления б) зависимость сопротивления сварочной дуги от силы тока источника питания в) зависимость напряжения сварочной дуги от силы сварочного тока | в |  |
| 17. Ионизация столба сварочной дуги необходима для: а) усиления переноса металла через дугу б) стабилизации горения дуги в) возникновения капельного переноса металла | б |  |
| 18. К сварочным швам средней длины относятся швы длиной: а) 250-500мм б) 250-1000мм в) 100-300мм | б |  |
| 19. Что нужно сделать с силой тока для сварки в горизонтальном положении? а) увеличить б) уменьшить в) оставить прежним | б |  |
| 20. Выбрать основные параметры режима сварки: а) сила тока б) катет шва в) диаметр электрода г) притупление кромок д) скорость сварки е) положение в пространстве ж) напряжение на дуге | а, в, д, ж |  |
| 21. Какой способ сварки труб применяется при неповоротном, недоступном положении а) способ "в лодочку" б) способ "с козырьком" в) с глубоким проваром г) погруженной дугой | б |  |
| 22. При ручной сварке повышение напряжения дуги приводит: а) к снижению сварочного тока б) к повышению сварочного тока в) ток не изменяется | а |  |
| 23. Как называется дефект, представляющий собой продолговатые углубления (канавки), образовавшиеся в основном металле вдоль края шва? а) непровары б) прожоги в) подрезы | в |  |
| 24. При сварке в нижнем положении угол наклона электрода от вертикальной оси составляет: а) 15-20гр. б) 30-45гр. в) 60гр. | а |  |
| 25. Какие металлургические процессы протекают в сварочной ванне при сварке покрытыми электродами? а) окисление б) раскисление в) легирование г) все варианты ответов | г |  |
| 26. Стабильность горения дуги зависит от а) напряжения сети б) силы сварочного тока в) наличия ионизации в столбе дуги | в |  |
| 27. Зона термического влияния – это: а) участок основного металла, подвергшийся расплавлению б) участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, структура которого изменяется в) участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, структура которого не меняется | б |  |
| 28. Электроды с тонким покрытием обозначаются буквой а) С б) Д в) М г) Г | в |  |
| 29. Горячие трещины в металле шва возникают из-за а) повышенного содержания фтора б) повышенного содержания водорода в) повышенного содержания серы | в |  |
| 30. Водород образует в металле шва при сварке а) поры б) непровары в) кратеры | а |  |
| 31. Покрытые электроды предназначены для а) ручной дуговой сварки б) сварки в защитных газах в) сварки под флюсом | а |  |
| 32. Основное покрытие электрода обозначается буквой а) А б) Р в) Б | в |  |
| 33. Основной вид переноса металла при ручной дуговой сварке покрытым электродом а) мелкокапельный б) крупнокапельный в) струйный | б |  |
| 34. При ручной дуговой сварке наибольшая температура наблюдается а) в катодной зоне б) в столбе дуги в) в анодной зоне | б |  |
| 35. Шов на "проход" выполняется следующим образом а) деталь проваривается от одного края до другого без остановок б) деталь проваривается от середины к краям в) деталь проваривается участками (ступенями, длина которых равна длине при полном использовании одного электрода) | а |  |
| 36. Сварка сталей, относящихся к первой группе свариваемости, выполняется: а) с соответствующими ограничениями, в узком интервале тепловых режимов и ограниченной температурой окружающего воздуха б) без особых ограничений, в широком интервале тепловых режимов, независимо от температуры окружающего воздуха в) с предварительным или сопутствующим подогревом изделия | б |  |
| 37. Правильной подготовкой стыка изделий толщиной более 15 мм является а) V–образная разделка кромок б) без разделки кромок в) Х–образная разделка кромок | в |  |
| 38. Диаметр электрода равен а) диаметру покрытия б) радиусу покрытия в) диаметру стержня | в |  |
| 39. Знаменатель полного обозначения электрода марки АНО-4 выглядит так: Е43 1-РБ21 Что обозначает цифра 2? а) для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз б) для сварки нижнего, горизонтального и вертикального снизу вверх в) во всех пространственных положениях | а |  |
| 40. Катет шва наиболее точно можно измерить с помощью а) металлической линейки б) угольника в) штангенциркуля г) шаблона | г |  |
| 41. Знаменатель полного обозначения электрода марки УОНИИ-13/45 пишется так: Е432(5)-Б10 Что обозначает цифра 0? а) для сварки на постоянном токе любой полярности и на переменном токе с напряжением холостого хода источника переменного тока 50В б) для сварки на постоянном токе любой полярности в) для сварки на постоянном токе обратной полярности | в |  |
| 42. Покрытые электроды перед работой надо: а) просушить на батареях отопления б) просушить в сушильных шкафах в) прокалить в электропечах | в |  |
| 43. Расшифровать тип электрода Э46А, где Э - электрод, 46-А - это: а) предел текучести, легированный азотом б) предел текучести, уменьшенное содержание серы и фосфора в) временное сопротивление разрыву | в |  |
| 44. Что указывается в типе электрода для сварки легированных сталей? а) временное сопротивление на разрыв б) химический состав стержня в) химический состав покрытия | б |  |
| 45. Что означает цифра 2 в обозначении марки электрода Э46-АНО4—УД Е 430-Р21 а) пространственное положение сварки б) род тока в) полярность тока г) вид электродного покрытия | а |  |
| 46. Подставить недостающую цифру вместо звездочки в условное обозначение электрода: Э42А-УОНИ-13/45-3,0-УД Е432(5) Б*0 а) 1 б) 2 в) 3 | а |  |
| 47. К какому полюсу источника питания подключается электрод при сварке на обратной полярности? а) к положительному полюсу б) к отрицательному полюсу в) не имеет значения | а |  |
| 48. Номинальный сварочный ток и напряжение источника питания – это: а) максимальный ток и напряжение, которые может обеспечить источник б) напряжение и ток сети, к которой подключен источник питания в) ток и напряжение, на которые рассчитан нормально работающий источник | в |  |
| 49. Для чего используется обратный провод? а) для соединения электрода с источником питания б) для соединения изделия с источником питания в) для соединения электрода и изделия с источником питания | б |  |
| 50. Выберите тип электрода для сварки углеродистых сталей а) Э-150 б)Э-80 в)Э-46 | в |  |
| 51. Выбор типа, марки электрода зависит от а) диаметра электрода б) толщины покрытия в) марки свариваемого металла | в |  |
| 52. Для чего в разделке заготовок делают притупление кромок? а) для лучшего провара корня шва б) исключить прожог в) для получения качественного сварного изделия | б |  |
| 53. Укажите газ, не оказывающий отрицательного влияния на качество сварного шва а) азот б) кислород в) гелий г) водород | в |  |
| 54. Непосредственно к сварному шву прилегает участок а) перегрева б) неполного расплавления в) нормализации | б |  |
| 55. Разрушение при горячей пластической деформации (красноломкость) в стали вызывает а) высокое содержание углерода б) повышенное содержание серы | б |  |
| 56. Усадка металла сварного шва наблюдается а) при малой массе металла в сварочной ванне б) при большой массе металла в сварочной ванне | б |  |
| 57. Возбуждение сварочной дуги производится а) твердым соприкосновением электрода с поверхностью заготовки б) резким толчком заготовки электродом в) постукиванием или легким касанием электрода по заготовке | в |  |
| 58. Как влияет уровень легирования стали на ее свариваемость? а) улучшается б) ухудшается в) остается без изменений | б |  |
| 59. Выпрямители имеют маркировку а) ВД б) ТД в) ТДМ |  | а |
| 60. Если переключить соединение обмоток 3-х фазного трансформатора со звезды на треугольник, то сварочный ток а) увеличится б) не изменится в) уменьшится |  | а |
| 61. Как регулируется сила сварочного тока в балластном реостате РБ-201? а) плавно б) через каждые 15А, т.е. ступенчато в) через каждые 10А, т.е. ступенчато |  | в |
| 62. Как включаются обмотки трехфазного трансформатора при малых токах? а) треугольником б) звездой в) параллельно г) последовательно |  | б |
| 63. Напряжение холостого хода источника питания – это: а) напряжение на выходных клеммах при разомкнутой сварочной цепи б) напряжение на выходных клеммах при горении сварочной дуги в) напряжение сети, к которой подключен источник питания |  | а |
| 64. Сварочный выпрямитель относится к: а) оборудованию для сварки б) сварочной оснастке в) приспособлениям для сварки |  | а |
| 65. Как осуществляется плавное регулирование силы тока в сварочном трансформаторе? a) путем изменения расстояния между обмотками б) путем изменения соединений между катушками обмоток в) не регулируется |  | а |
| 66. Обмотки трехфазного трансформатора при больших токах включаются а) треугольником б) звездой в) параллельно г) последовательно |  | а |
| 67. ВД–306 обозначает: а) выпрямитель диодный, напряжение 306в б) выпрямитель для РДС, номинальный сварочный ток 300А в) возбудитель дуги, сила тока 306А |  | б |
| 68. Сварочный трансформатор является а) источником переменного тока б) источником постоянного тока |  | а |
| 69. Температура плавления стали находится в промежутке а) 900–1000 градусов б) 1200–1600 градусов в) 1600–1700 градусов |  | б |

II уровень

| Текст вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| Технология |  |
| 1. Поставьте операции по порядку (цифры 1-6) 1. зажигание дуги; 2. перемещение электрода; 3. удержание дуги; 4. подготовка кромок; 5. отбитие шлака; 6. сборка изделия. | 4, 6, 1, 3, 2, 5 |
| 2. Соотнесите виды покрытий с их обозначениями: 1) рутиловое 2) кислое 3) основное 4) целлюлозное а) А б) Б в) Ц г) Р д) П | 1-г 2-а 3-б 4-в |
| 3. Вставьте пропущенное слово: "Сварочный ток, если уменьшить расстояние между обмотками сварочного трансформатора,_______________" | увеличится |
| 4. От каких параметров зависит выбор силы сварочного тока? | Диаметра электрода, марки стали детали, положения сварки в пространстве |
| 5. Что не входит в дополнительные параметры режима сварки? | Напряжение на дуге, скорость сварки |
| 6. Дополните предложение: "Сварочная электрическая дуга – это_____________________" | Столб газа, находящийся в состоянии плазмы |
| 7. Как изменяется величина сварочного тока при увеличении длины дуги? | Уменьшается |
| 8. Дополните предложение: "Если свариваемые детали лежат под углом друг к другу и соприкасаются торцами, то это соединение называется _______________" | Угловым |
| 9. Сварочные швы средней длины – это швы длиной________мм | 250–1000мм |
| 10. Перечислите основные параметры режима сварки | Сила тока, диаметр электрода, скорость сварки |
| 11. Как называется дефект, представляющий собой продолговатые углубления (канавки), образовавшиеся в основном металле вдоль края шва? | Подрезы |
| 12. Что нужно сделать с силой тока для сварки в горизонтальном положении? | Уменьшить |
| 13. Какой способ сварки труб применяется при неповоротном, недоступном положении? | "с козырьком" |
| 14. При сварке в нижнем положении угол наклона электрода от вертикальной оси составляет______градусов | 15–20градусов |
| 15. Дополните предложение: "Зона термического влияния – это____________________________" | Участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, структура которого изменяется |
| 16. Электроды с тонким покрытием обозначается буквой________ | М |
| 17. Основное покрытие электрода обозначается буквой______ | Б |
| 18. Катет шва наиболее точно можно измерить с помощью_________ | шаблона |
| 19. Расшифровать тип электрода Э46А, где Э – электрод, 46-А – это______________ | Временное сопротивление разрыву, пластичность и вязкость металла шва |
| 20. К какому полюсу источника питания подключается электрод при сварке на обратной полярности? | К положительному полюсу |
| 21. Для чего используется обратный провод? | Для соединения изделия с источником питания |
| 22. Для чего в разделке заготовок делают притупление кромок? | Для улучшения провара корня шва |